ШИФР: СИНТЕЗ

ГАЛУЗЬ НАУКИ: «Прикладна механіка (технології машинобудування)»

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

На тему:

«ЗАКОНОМІРНОСТІ ОБРОБКИ ТВЕРДОГО МЕТАЛУ РІДКИМ ТА

АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ БІМЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ»

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | АНОТАЦІЯ | 3 |
|  | ВСТУП | 5 |
| 1. | АНАЛІЗ СТАНУ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ОТРИМАННІ БІМЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ | 6 |
|  | - МЕТОДИ ОТРИМАННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ | 6 |
|  | - МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОСНОВИ ТА РОБОЧОГО ШАРУ БІМЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ | 7 |
| 2. | МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ | 11 |
| 3. | РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ | 12 |
|  | 3.1. ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ БІМЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ, ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ОБРОБКИ ТВЕРДОГО МЕТАЛУ РІДКИМ, У ЛИТОМУ СТАНІ ТА ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ. | 12 |
|  | 3.2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ БІМЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ, ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ОБРОБКИ ТВЕРДОГО МЕТАЛУ РІДКИМ, У ЛИТОМУ СТАНІ ТА ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ. | 16 |
|  | 3.3. РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ. | 23 |
|  | 3.4. ПЕРЕВІРКА РОЗРОБЛЕНОГО АЛГОРИТМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ НА ПРАКТИЦІ. | 26 |
|  | ВИСНОВКИ | 29 |
|  | СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | 30 |
|  | ДОДАТКИ | 31 |

АНОТАЦІЯ

наукової роботи під шифром «СИНТЕЗ»

Актуальність теми. Проблема економії високолегованих сталей і сплавів, збільшення ресурсу роботи машин і міжремонтних термінів роботи безперервно діючих комплексів обладнання, що працюють в умовах абразивного зношування, є завжди актуальна. В умовах дефіциту в країні хрому, молібдену, ванадію, нікелю і інших елементів біметалеве литво в конструкціях машин є практично єдиним рішенням при створенні виробів з комплексом диференційованих і спеціальних властивостей. Однак закономірності процесу формування структури зносостійких біметалевих виливків та оптимізація на їх основі процесу виготовлення біметалевих виливків досліджені недостатньо.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – визначення закономірностей формування структури, при обробці твердого металу рідким та розробка алгоритму оптимізації процесу виготовлення зносостійких біметалевих виливків.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- провести дослідження мікроструктури та встановлення закономірностей формування структури зносостійких біметалевих виливків, при обробці твердого металу рідким, у литому стані та після термічної обробки;

- розробити алгоритм оптимізації технологічних параметрів виготовлення зносостійких біметалевих виливків і перевірити ефективність його застосування.

Об’єкт дослідження – процес формування структури та технологічні параметри виготовлення зносостійких біметалевих виливків, при обробці твердого металу рідким.

Предмет дослідження – встановлення закономірностей формування структури, при обробці твердого металу рідким та розробка алгоритму оптимізації технологічних параметрів виготовлення зносостійких біметалевих виливків.

Методика дослідження. Дослідження ґрунтуються на фізичних (металографічний, електронно мікроскопічний, мікрорентгеноспектральний, фазовий) методах аналізу, с застосуванням статистичного та множинного кореляційного аналізу та побудовою регресійних фізико-математичних моделей.

Загальна характеристика роботи. Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи без додатків складає 30 сторінок.

У вступі наведено обґрунтування застосування біметалевих виливків для підвищення ефективності роботи обладнання.

В першому розділі наведено аналіз методів отримання біметалевих виливків і визначення найбільш технологічного методу, що включає заливку рідкого металу на тверду основу, що розташована в ливарній формі. Наведені хімічні склади матеріалів, що застосовують для виготовлення основи та робочого шару біметалевих виливків

В другому розділі наведена методика досліджень.

В третьому розділі на основі дослідження мікроструктури встановлені закономірності формування структури біметалевих виливків, при обробці твердого металу рідким, у литому стані та після термічної обробки, алгоритм оптимізації технологічних параметрів виготовлення біметалевих виливків і перевірка ефективності застосування алгоритму на практиці.

У висновках до роботи узагальнено основні положення дослідження та встановлено найважливіші його результати, які дозволяють прогнозувати структуру біметалевих виливків, що отримані шляхом обробки твердого металу рідким та моделювати їх властивості та експлуатаційні характеристики.

Список використаних джерел налічує 16 посилань на патент, статті у науково-технічних періодичних виданнях і монографії.

ВСТУП

Широке застосування біметалевих деталей на основі заліза в машинобудуванні, енергетиці, видобувних і переробних галузях техніки набуває все більше значення, тому що дозволяють збільшити в 2,5-6,0 разів ресурс роботи машин, економити до 70% високолегованих сталей і сплавів, значно збільшувати міжремонтні терміни роботи безперервно діючих комплексів обладнання.

В умовах гострого дефіциту в країні хрому, молібдену, ванадію, нікелю і інших елементів біметалеве литво в конструкціях машин є практично єдиним економічно доцільним рішенням при створенні виробів з комплексом диференційованих і спеціальних властивостей.

Біметалеві виливки найбільш ефективно застосовувати при виготовленні деталей робочих органів дробильно-розмельного устаткування в цементній та нафтопереробної промисловості, при виробництві синтетичного каучуку, деталей ходових систем гусеничних тракторів і вуглерозмельного обладнання в тепловій енергетиці, а також деталей запірної арматури в атомній енергетиці.

Однак закономірності процесу формування структури біметалевих виливків на основі сплавів заліза вивчені недостатньо. Тому метою цієї роботи було визначення закономірності формування структури та розробка алгоритму оптимізації процесу виготовлення біметалевих виливків.

- АНАЛІЗ СТАНУ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ОТРИМАННІ БІМЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ

  - Методи отримання біметалевих виливків.

З численних методів отримання біметалевих виливків найбільш поширеними в практиці ливарного виробництва є одночасна або послідовна заливка рідких сплавів у ливарну форму з перегородкою; що  відокремлюється, послідовна заливка у форму рідких сплавів; наморожування металу з розплаву на тверду заготовку; заливка рідкого металу на тверду заготовку, попередньо розташовану в ливарній формі (рис. 1).

Рис. 1 – Класифікація способів отримання біметалевих виливків на основі заліза

З розглянутих методів найбільш технологічним і поширеним є заливка рідкого металу на тверду основу, що розташована в ливарній формі (рис. 2).

Рис. 2. Схема заливки рідкого металу на тверду основу, що розташована в ливарної формі.

Біметалеві виливки (молотки) для дроблення твердих порід, виготовлені за технологією, що наведена на рис. 2, і молоткова дробарка показані в додатку 1.

  - Матеріали, що застосовують для виготовлення основи та робочого шару біметалевих виливків

В якості матеріалу основи біметалевих виливків, як правило, використовують вуглецеві і низьколеговані хромомарганцевисті та хромомолібденові сталі, які мають підвищені показники механічних властивостей і зносостійкості.

У випадках, коли основа виконує переважно технологічні функції (основа для кріплення до корпусу, конструктивним елементам обладнання та ін.) використовують низьковуглецеві сталі, які мають високі показники пластичних властивостей, ударної в'язкості, опору втомі, низький поріг холодноламкості, а також добре зварюються. При відсутності значних ударних навантажень використовують середньовуглецеві сталі, які в порівнянні з низьковуглецевими мають більш високу міцність при більш низькій пластичності. В умовах підвищених вібрацій і ударно-динамічних навантажень в якості металу-основи раціонально використовувати матеріали, що мають високі демпфуючі властивості, серед яких можна виділити сірі чавуни.

Хімічний склад сталей, які застосовуються для виготовлення основи біметалевих виливків, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. - Хімічний склад сталей, які застосовуються для виготовлення основи біметалевих виливків

| Марка сплаву | Вміст елементів, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | S | P |
|  |  |  |  |  |  |  | не більше |  |
| 25Л | 0,22-0,30 | 0,20-0,52 | 0,35-0,90 |  0,3 | - |  0,3 | 0,045 | 0,040 |
| 30Л | 0,27-,035 | 0,20-0,52 | 0,40-0,90 |  0,3 | - |  0,3 | 0,045 | 0,040 |
| 45Л | 0,42-0,50 | 0,20-0,52 | 0,40-0,90 |  0,3 | - |  0,3 | 0,045 | 0,040 |
| 35ХГСЛ | 0,30-0,40 | 0,60-0,80 | 1,00-1,30 | 0,6-0,9 | - |  0,3 | 0,040 | 0,040 |
| 35ХМЛ | 0,30-0,40 | 0,20-0,40 | 0,40-0,90 | 0,8-1,1 | 0,2-0,3 |  0,3 | 0,040 | 0,040 |
| 25ГСЛ | 0,22-0,28 | 0,60-0,80 | 1,00-1,30 |  0,3 | - |  0,3 | 0,030 | 0,030 |
| 30Х2МЛ | 0,32-0,40 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | 2,5-3,0 | 0,4-0,5 |  0,3 | 0,035 | 0,035 |
| 35ХНЛ | 0,30-0,38 | 0,20-0,42 | 0,40-0,90 | 0,5-0,8 | - | 0,7-0,9 | 0,040 | 0,040 |

Абразивне зношування є основним видом руйнування великої групи деталей машин і устаткування, пов'язаних з видобуванням, переміщенням і переробкою абразивних матеріалів, з транспортуванням і переробкою гідроабразивної пульпи, подрібненням вугілля, вихідних матеріалів при виробництві цементу та синтетичного каучуку.

Деталі, що працюють в умовах абразивного зношування, в основному, виготовляють з білих зносостійких чавунів. Їх висока зносостійкість визначається високою мікротвердості карбідної складової, що дорівнює 10000-18000 МПа [1]. Однак при низькій міцності основи спостерігається прискорення процесу викришування карбідів з основи і їх руйнування.

В роботі [4] показано, що при гідроабразивному зношуванні та зношуванні в кульовому млині, найбільш високу зносостійкість має високохромистий чавун 250Х25Т, в мартенсите - аустенітної матриці якого міститься 20-30% карбідів, що мають мікротвердість 12000-18000 МПа. Співвідношення вуглецю і хрому в цьому чавуні дозволяє отримати евтектичний склад, що забезпечує рівномірний розподіл карбідів і оптимальне співвідношення твердості і в'язкості.

Зносостійкість істотно підвищується у випадку, коли вміст вуглецю і легуючих елементів достатньо для утворення великої кількості спеціальних карбідів. Для отримання спеціальних карбідів типу Ме7С3 вміст основних елементів хрому і вуглецю повинно бути в співвідношенні Cr:C = 7:10 [2, 3]. Для роботи в умовах абразивного зношування широко застосовуються сплави, з масовою часткою до 25% і більше легуючих елементів [5, 6]. У США найбільш зносостійкими матеріалами вважають високолеговані сплави на основі заліза, що містять до 50% легуючих елементів. Крім елементів, що утворюють тверду вторинну фазу (карбіди, бориди), до складу чавунів входять легуючі елементи, що впливають на структуру і властивості металевої матриці і твердої фази. Число легуючих елементів для додання чавунів необхідного рівня різних властивостей досягає 6-8. В якості аустенітеутворюючих елементів застосовують марганець, нікель, мідь. Для підвищення твердості і пружних характеристик твердої фази використовують вольфрам, титан, ніобій, ванадій, бор, молібден.

Аналіз робіт [6, 8] показує, що для забезпечення працездатності матеріалу в умовах зношування при відсутності ударних навантажень найбільш оптимальною є аустеніто-мартенситна структура матриці з масовою часткою аустеніту 15-25%. Зміст карбідної фази, при роботі сплаву в умовах абразивного зношування без ударних навантажень, рекомендується до 45-50% [7].

У роботі [9] розроблені чавуни з підвищеною стійкістю до ударно-абразивного впливу, лита структура якого складається з мартенситу, аустеніту і карбідів типу Cr7C3, VC і TiC. Оптимальна зносостійкість таких чавунів досягається за рахунок термообробки, при якій аустенітна складова перетворюється в мартенсит із збереженням невеликої кількості залишкового аустеніту.

Для деталей, що працюють в умовах зношування з ударними навантаженнями (при подрібненні мінералів), застосовують такі сплави як ІЧХ12Г3М, ІЧХ12Г5, ІЧХ16МТ. Для виливків типу футеровок розмельних млинів використовують чавун ІЧ300Х18Г2 [10] - для деталей, що піддаються механічної обробці; ІЧ300Х18Г3 - для деталей, що використовуються без механічної обробки. Твердість після гартування - не менше 60 HRC.

Результати досліджень механічних характеристик найбільш перспективних марок високохромистих зносостійких чавунів для виробництва високонавантажених деталей, таких як лопасті дробемётних барабанів, показали, що в литому стані найбільш високі механічні властивості має чавун ІЧ280Х30Г3 [11].

Наведені дані показують, що існує велика номенклатура складів зносостійких матеріалів, які використовуються для виготовлення деталей, що працюють в умовах абразивного зношування. Однак оптимальне ефективне поєднання структури та властивостей основи і робочого шару може досягатися тільки після визначення кількісних закономірностей формування структури біметалевих виливків і розробки на їх основі алгоритму оптимізації

2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводили за послідовною схемою виготовлення біметалевих виливків, яка включає заливку основи, засипку флюсу на поверхню затверділої основи, заливку робочого шару, затвердіння й охолодження виливка після затвердіння. Така послідовність технологічних операцій характерна для великої групи біметалевих виливків робочих органів дробильно-розмельного обладнання, зокрема, молотків, бил, відбійних плит та ін.

Для визначення кількісних закономірностей формування структури виготовили біметалеві виливки з економнолегованих матеріалів, у яких область факторного простору основи змінювалася (мас. %) від 0,22 до 0,8 С, 0,2-0,50 Si, 0,35-1,6 Mn, до 0,3 Cr і Мо, а робочого шару – 2,4 - 3,6 С; 0,05 - 1,0 Si; 1,5 - 5,2 Mn; 11,0 - 25,0 Cr; 0,15 - 0,35 V; 0,15 - 0,35 Ti; до 0,4 Мо.

Обрана область хімічних складів обумовлена оптимальним співвідношенням міцності, пластичності, зносостійкості і вартості матеріалів.

Виплавку сплавів проводили в індукційних плавильних печах ІСТ-0,16/0,25-И1. Дослідні біметалеві виливки з габаритними розмірами 160х100х40 мм, 120х100х40 мм, 80х100х40 мм і 40х100х40 мм отримували послідовної заливкою основи, засипанням на неї флюсу і заливкою робочого шару в рідкоскляну ливарну форму (СО2-процес) за допомогою автономних ливникових систем.

Хімічний склад твердих розчинів і карбідів визначали на електронному растровому мікроаналізаторі РЕММА-102 та електронному мікроскопі JEOL JSM-35CF з дисперсійним енергоаналізатором INCA Energy 350. Хімічні склади біметалевих пар, співвідношення товщин і мас основи і робочого шару, а також термокінетичних параметри їх заливки наведені в роботі [12].

Термічна обробка біметалевих виливків складалась з нагріву до 930 - 950°С, витримки та охолодження в повітряному потоці, який утворювали вентилятори, і відпуску в інтервалі температур від 180 до 200 оС.

Відомо, що мікроструктура залізовуглецевих сплавів в литому стані залежить, в основному, від термодинамічних і кінетичних параметрів розпаду аустеніту, які визначаються ступенем легування аустеніту і швидкістю охолодження виливків. Методом диференціального термічного аналізу експериментально визначили швидкості охолодження виливків, які в рідкому стані металу ( Vtl ) змінювалися від 0,92 до 2,38 оС/с, інтервалі затвердіння (VΔtз) - від 0,14 до 1,16 оС/с, температурної області від 800 до 600 оС, попередньої дифузійному розпаду аустеніту (V800-600) - від 0,11 до 0,24 оС/с, температури початку (tar3) і закінчення (tar1) дифузійного розпаду аустеніту сталі (tar3ст, tar1ст) , відповідно, від 694 до 783 і від 650 до 660 оС й чавуну (tar3ч, tar1ч), відповідно, від 816 до 854 і від 786 до 796 оС, а вуглецеві еквіваленти сталі (Сест) від 0,32 до 1,04 % мас., чавуну (Сеч) від 3,56 до 3,80 % мас. і аустеніту чавуну (Сеач) від 1,96 до 2,10 % мас. за моделями, наведеними в роботі [12].

Мікроструктуру вивчали на зразках розміром 20х20х10 мм, вирізаних з біметалевих виливків в зоні дифузійного з'єднання основи і робочого шару на оптичному та електронному мікроскопах МІМ-10 і JEOJ JSM-35CF, відповідно. Аналіз мікроструктури полягав у тому, що визначалася об'ємна або масова частка і розміри структурних складових металу основи, робочого і перехідного шару.

Кількісні закономірності впливу вихідних факторів на функції відгуку визначали методами парного і множинного кореляційного аналізу, при 95 % ймовірності. Оцінку значності коефіцієнтів рівнянь проводили за критерієм Стьюдента, а адекватність рівнянь за значеннями множинного коефіцієнта кореляції (R) і середньої відносної помилки апроксимації (, %).

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1. Дослідження мікроструктури біметалевих виливків, отриманих шляхом обробки твердого металу рідким, у литому стані та після термічної обробки.

Приклад дослідження мікроструктури біметалевих виливків, що складаються з стали 25Л і чавуну 300Х12Г5 та стали 70ГЛ і чавуну ЧХ22 наведено на рис. 3.

У литому стані сталева основа біметалевого виливка «Сталь 25Л - Чавун 300Х12Г5» складається з 25 - 30 % фериту і 70 -75 % перліту , а робочий шар - з карбідів, аустеніту і перліту в кількості 5 - 10 %. Границя основи і робочого шару дифузійна, без підплавлення.

Перехідна зона між основою і робочим шаром з боку чавуну на відстані 38 - 47 мкм від границі контакту складається з перліту, в інтервалі від 47 до 1000 мкм зміст перліту зменшується до 80 - 90 % і далі структура складається з карбідів , аустеніту і перліту в кількості 5 - 10 %. Перехідна зона з боку стали на відстані до 16 мкм від границі контакту являє собою ферит, в інтервалі від 16 до 400 мкм - 90 % перліту і 10 % фериту, а в інтервалі від 400 мкм і далі - 25 - 30 % фериту і 70 - 75 % перліту .

Після термічної обробки структура сталевої основи біметалевого виливка «Сталь 25Л - Чавун 300Х12Г5» складається з 50% фериту і 50% перліту, з розміром зерен 22,7 і 20,3 мкм, відповідно. Перехідна зона з боку стали являє феритну смугу товщиною 1 мкм, а з боку чавуну – перлітну - товщиною 11 мкм. Структура робочого шару складається з чавуну, що містить 32% карбідів, 56% мартенситу і 12% аустеніту, при цьому розмір фаз становить 40, 40 і 50 мкм, відповідно.

Зміна хімічного складу основи і робочого шару, а також умов формування виливка супроводжується зміною кількості і розмірів структурних складових. Наприклад, у разі біметалевого виливка «Сталь 70ГЛ - Чавун ЧХ22» мікроструктура сталевої основи в литому стані складається з 10% фериту і 90% сорбітообразного перліту.

| а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| е | є | ж | з | и |
| к | л | м | н | о |
| п | р | с | т | у |
| Рис. 3. Мікроструктура біметалевих виливків в литому стані (а-д, к-о) та після термічної обробки (е-и, п-у): а-и – основа сталь 25Л – робочий шар чавун 300Х12Г5; к-у - основа сталь 70ГЛ – робочий шар чавун ЧХ22. а, е, к, п – основа; б-г, є-з, л-н, р-т - перехідна зона (б, є, л, р - з боку металу основи; в, ж, м, с – центр; г, з, н, т - з боку робочого шару); д, и, о, у - робочий шар. Збільшення: а-д, к-о – 500 разів; п-у – 1000 разів; е-и – 1300 разів |  |  |  |  |

Відстань між пластинами цементиту в перліті від 0,3 до 1,0 мкм. Робочий шар складається з карбідів, перліту і залишкового аустеніту до 20%.

Границя контакту містить зони підплавлення. Перехідна зона з боку чавуну на відстані до 47 мкм від границі контакту складається з перліту, в інтервалі від 47 до 400 мкм - аустеніту і карбідів, більше 400 мкм переходить в структуру чавуну. Перехідна зона з боку стали на відстані до 31 мкм від границі контакту являє собою смугу фериту, в інтервалі від 31 до 300 мкм - смугу з сорбітобразним перлітом. При більшій відстані структура зони контакту являє собою структуру сталевої основи. Відстань між пластинами цементиту в перліті становить, в основному, 0,3 мкм, однак спостерігаються ділянки з відстанню від 0,5 до 1,0 мкм.

Після термічної обробки сталева основа виливка «Сталь 70ГЛ - Чавун ЧХ22» складалася з 95% фериту і 5% перліту з розміром зерен 18 і 8 мкм, відповідно. Границя контакту дещо хвиляста. Перехідна зона на відстані до 0,17 мм складається з 90% перліту і 10% фериту. Структура чавуну робочого шару складається з 33% карбідів, 50% мартенситу і 17% аустеніту. Розмір фаз при цьому становить 35, 29 і 57 мкм, відповідно.

Результати металографічного аналізу показали, що структура біметалевих виливків в литому стані складається з фериту, перліту, залишкового аустеніту і карбідів. При цьому кількість (Фvст, Пvст) і розмір зерен (Dфст, Dпст) фериту та перліту в сталевий основі змінювалися, відповідно, від 10 до 40 і від 60 до 90 % об., від 25 до 240 і від 47 до 175 мкм, ширина феритного (Вфпз) і перлітного (Вппз) шару в перехідної зоні - від 12 до 50 і від 30 до 75 мкм, кількість (Кч, Пvч) і розмір (Dкч, Dпч) карбідів і зерен перліту в робочому шарі - від 27 до 32 мас. дол. %, від 4 до 60 об. дол. % і від 43 до 100 і від 15 до 107 мкм, відповідно, відстань між пластинами цементиту в перліті (Δцпч) від 0,3 до 1,0 мкм і об'ємна частка залишкового аустеніту (Аоч) в робочому шарі від 8 до 68 об. дол. %.

Після термічної обробки, додатково до вищеназваних структур, в робочому шарі біметалевих виливків спостерігається мартенсит. Об'ємна частка фериту та перліту в сталевий основі змінюється від 10 до 97 і 3 - 90 % відповідно, а їх розміри від 6 до 44 і від 5 до 27 мкм. Розмір феритної зони перехідного шару змінюється від 1 до 4 мкм, а перлітної - від 2 до 16 мкм. Робочий шар складається з карбідів, мартенситу і аустеніту. При цьому спостерігаються такі зміни кількості і розмірів карбідів, відповідно від 28 до 35 мас . дол. % і від 20 до 50 мкм; мартенситу від 10 до 60 об. %, довжини його пакетів від 10 до 90 мкм; аустеніту від 1 до 36 об. % і розміру зерен від 7 до 65 мкм.

3.2. Закономірності формування структури біметалевих виливків, отриманих шляхом обробки твердого металу рідким, у литому стані та після термічної обробки.

При визначенні закономірностей формування структури біметалевих виливків у литому стані, за незалежні вихідні фактори приймали швидкості охолодження виливків у рідкому стані, інтервалі затвердіння і температурній області, перед дифузійним перетворенням аустеніту, температури початку і закінчення дифузійного перетворенням аустеніту сталі і чавуну та вуглецеві еквіваленти сталі, чавуну і аустеніту чавуну.

За функції відгуку брали кількість (Фvст, Пvст) і розмір зерен (Dфст, Dпст) фериту та перліту в сталевий основі, ширину феритного (Вфпз) і перлітного (Вппз) шару в перехідній зоні, кількість (Кч, Пvч) і розмір (Dкч, Dпч) карбідів і зерен перліту в робочому шарі, а також відстань між пластинами цементиту в перліті (Δцпч) і об'ємну частку залишкового аустеніту (Аоч) в робочому шарі.

Фізико - математичні моделі апроксимували поліномом виду

Y = Ао + А1х1 + А2х2 + … + Аiхi + А12х1х2 + … + Аijхiхj + … + Аiхin       (1)

Коефіцієнти ( Аi ) рівняння регресії (1) і множинної кореляції (Ri) наведені в таблиці 2.

Аналіз рівнянь наведених у таблиці 2 показує , що в процесі твердіння і охолодження після твердіння біметалевих виливків вміст структурних складових і дисперсність ферито - перлитної структури металу - основи з коефіцієнтом кореляції від 0,825 до 0,867 визначається вуглецевим еквівалентом стали і швидкостями охолодження в рідкому стані, інтервалі твердіння і температурній області від 600 до 800 оС перед перетворенням аустеніту; розмір феритного і перлітного шару в перехідній зоні з коефіцієнтом кореляції від 0,741 до 0,935 – вищезазначеними параметрами, а також вуглецевим еквівалентом чавуну; кількість карбідів з коефіцієнтом кореляції 0,984 - вуглецевим еквівалентом чавуну, а їх розмір з коефіцієнтом кореляції 0,999 - також швидкістю охолодження робочого шару в рідкому стані і в інтервалі твердіння.

Кількість і розмір зерен перліту в робочому шарі, а також відстань між пластинами цементиту в перліті з коефіцієнтом кореляції від 0,977 до 0,978 визначається швидкістю охолодження робочого шару в інтервалі температур від 600 до 800 оС, вуглецевим еквівалентом чавуну і температурним інтервалом перетворення аустеніту робочого шару; об'ємна частка залишкового аустеніту в робочому шарі з коефіцієнтом кореляції 0,823 - вуглецевим еквівалентом чавуну і швидкістю охолодження робочого шару в рідкому стані і в інтервалі твердіння .

Приклади впливу швидкості охолодження біметалевого виливка в рідкому стані (Vtl), інтервалі твердіння (VΔtз), температурної області 800 - 600 оС, перед перетворенням аустеніту (V800-600), а також хімічного складу сталі (iст) та чавуну (iч) на параметри структури металевої основи, перехідної зони і робочого шару біметалевих виливків в литому стані показано на рис 4, 5.

Розрахунки проводили шляхом зміни значень одного вихідного параметра при фіксованих базових значеннях інших факторів. За базові значення брали середні величини експериментальних факторів, які мали наступні значення: Vtl = 1,43 оС/с; V∆tз = 0,54 оС/с;V800-600 = 0,15 оС/с;Сст = 0,55 мас. %; Siст. = 0,42 мас. %;	Mnст. = 0,73 мас. %; Sст = 0,03 мас. %; Pст = 0,03 мас. %; Crст. = 0,2 мас. %; Сч = 2,7 мас. %; Siч = 0,54 мас. %; Mnч=3,4 мас. %; Sч = 0,03 мас. %; Pч = 0,05 мас. %; Crч = 19,5 мас. %.

Таблиця 2. – Коефіцієнти (Аi) рівняння 1 и множинної кореляції (Ri) для описання структури біметалевих виливків

у литому стані

| Y | Ао | Вихідні факторы, хi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vtl | V∆tз | V800-600 | Vtl∙V∆tз | Vtl∙Сэч | V∆tз∙Сэч | Cэст | Сэч | Сэч2 | Сэч3 | Сэач | tar3ч | tar1ч |  |
| Фvст | 48,3 | –1,3 | –26 | –112,4 | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 0,855 |
| Dфст | 137,6 | 71,9 | –20 | –670,7 | - | - | - | -70,2 | - | - | - | - | - | - | 0,867 |
| Пvст | 51,7 | 1,3 | 26 | 112,4 | - | - | - | –5,6 | - | - | - | - | - | - | 0,855 |
| Dпст | 163,3 | –3,1 | 14,3 | –517,3 | - | - | - | –7,1 | - | - | - | - | - | - | 0,825 |
| Вфпз | 32,7 | –15 | –10 | 95,6 | - | - | - | –0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,741 |
| Вппз | 411 | –13 | 46,0 | 189,4 | - | - | - | - | –105 | - | - | - | - | - | 0,935 |
| Вфпз+Вппз | 544 | –27 | 37,2 | 283,4 | - | - | - | 7,1 | –134 | - | - | - | - | - | 0,873 |
| Кч | 0 | - | - | - | - | - | - | - | –5,1 | 5,3 | –0,5 | - | - | - | 0,984 |
| Dкч | –408 | –8,8 | –50,5 | - | - | - | - | - | 136,2 | - | - | - | - | - | 0,999 |
| Пvч | –18766 | - | - | 2168 | - | - | - | - | - | - | - | 579 | –12,8 | 35,5 | 0,977 |
| Dпч | 23718 | - | - | –2234 | - | - | - | - | - | - | - | –2760 | 21,2 | –44,9 | 0,930 |
| ∆цпч | 4,94 | - | - | –0,71 | - | - | - | - | - | - | - | –4,05 | 0,01 | –0,01 | 0,978 |
| Аоч | –3053 | 1142 | 9985 | - | 69,1 | –308 | –2643 | - | 824,1 | - | - | - | - | - | 0,823 |

Аналіз результатів моделювання показує, що збільшення швидкості охолодження біметалевого виливка в рідкому стані, інтервалі твердіння і температурної області від 800 до 600 оС призводить до диспергування структури основи, та робочого шару і розширенню перехідної зони (рис. 4).

| а | б |
| --- | --- |
|  | Рис. 4. Вплив швидкості охолодження у рідкому стані (а), інтервалі твердіння (б) та 800 – 600 оС (в) на розмір зерен перліту (Dпст) та фериту (Dфст) та вміст перліту в сталевої основі, ширину перехідної зони (Впз), розмір карбідів (Dкч) і зерен перліту (Dпч) в чавунному робочому шарі біметалевих виливків у литому стані. |
| в |  |

Легування стали марганцем і хромом призводить до диспергуванню зерен фериту та перліту в основі біметалевих виливків і розширення перехідної зони (рис. 5а, б). Збільшення вмісту марганцю в чавуні призводить до диспергування всіх досліджених структурних складових робочого шару (рис. 5 в), а додаткове легування хромом - до збільшення розмірів карбідів і зерен перліту (рис. 5 г).

Після термічної обробки біметалевих виливків мікроструктура сталевої основи складається з перліту і фериту, а робочого шару - з суміші карбідів Ме7С3, високохромистого аустеніту і мартенситу.

Прийнявши за незалежні фактори параметри структури в литому стані та вуглецеві еквіваленти матриць основи і робочого шару, які характеризують ступень легування, твердого розчину, визначили закономірності формування структури біметалевих виливків після термічної обробки.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| Рис. 5. Вплив вмісту марганцю (а, в) та хрому (б, г) в сталі (а, б) та чавуні (в, г) на розмір зерен перліту (Dпст) та фериту (Dфст) в сталевої основі, ширину перехідної зони (Впз), розмір (Dпч, Dкч) та вміст (Пvч, Ккч) перліту та карбідів в чавунному робочому шарі біметалевих виливків у литому стані. |  |

За функції відгуку структурних характеристик біметалевих виливків після термічної обробки брали кількість (ФvстТО, ПvстТО) і розмір зерен фериту (DфстТО) та перліту (DпстТО) в сталевий основі, ширину феритного (ВфпзТО) і перлітного (ВппзТО) шару в перехідній зоні, кількість (КчТО, МчТО, Ачто) і розмір ( DкчТО , DмчТО, DачТО), відповідно, карбідів , мартенситу і аустеніту в робочому шарі.

Результати розрахунків показують, що фізико - математичні моделі структури біметалевих виливків після термічної обробки адекватно описуються поліномом типу (1) і мають вигляд, наведений у таблиці 3.

Таблиця 3. - Вид рівняння 1 і коефіцієнти множинної кореляції (Ri) закономірностей, які описують структуру біметалевих виливків після термічної обробки

| Вид рівняння 1 | Ri |
| --- | --- |
| ФvстТО = 98,97 ∙ СэмстТО + 3,62 ∙ Фvст – 5,27 ∙ СэмстТО ∙ Фvст | 0,965 |
| DфстТО = 28,68 ∙ СэмстТО + 0,41 ∙ Dфст – 0,70 ∙ СэмстТО ∙ Dфст | 0,967 |
| ПvстТО = 163,51 ∙ СэмстТО + 0,02 ∙ Пvст – 1,62 ∙ СэмстТО ∙ Пvст | 0,862 |
| DпстТО = 22,85 ∙ СэмстТО + 0,19 ∙ Dпст – 0,31 ∙ СэмстТО ∙ Dпст | 0,932 |
| ВфпзТО = 5,01 ∙ СэмстТО + 0,12 ∙ Вфпз – 0,27 ∙ СэмстТО ∙ Вфпз | 0, 921 |
| ВппзТО = 1,81 ∙ Сэмч – 0,67 ∙ Вппз + 0,36 ∙ Сэмч ∙ Вппз, | 0,904 |
| КчТО = 27,24 ∙ Сэч + 23,52 ∙ Сэмч – 12,16 ∙ Сэч ∙ Сэмч – 0,84 ∙ Кч | 0,999 |
| DкчТО= – 24,56 ∙ Сэч – 26,63 ∙ Сэмч+ 19,60 ∙ Сэч ∙ Сэмч+ 0,44 ∙ Dкч | 0,981 |
| МчТО = 31,11 ∙ Сэч – 65,04 ∙ Сэмч + 8,62 ∙ Сэч ∙ Сэмч | 0,990 |
| DмчТО = 88,26 ∙ Сэч – 154,26 ∙ Сэмч + 2,94 ∙ Сэч ∙ Сэмч, | 0,894 |
| АчТО = – 19,88 ∙ Сэч + 84,62 ∙ Сэмч – 10,53 ∙ Сэч ∙ Сэмч | 0,933, |
| DачТО = – 10,81 ∙ Сэч + 102,52 ∙ Сэмч – 15,27 ∙ Сэч ∙ Сэмч | 0,987 |
| Примітка: Фvст, Dфст, Пvст, Dпст, Вфпз, Вппз, Кч, Dкч – параметри структури біметалевих виливків у литому стані. |  |

Аналіз рівнянь наведених у таблиці 3 показує, що дисперсність мікроструктури після термічної обробки істотно залежить від відповідних структурних параметрів в литому стані і ступеня легування твердого розчину металевої основи і робочого шару в процесі аустенітизації біметалевих виливків.

Приклади впливу швидкості охолодження біметалевих виливків в рідкому стані (Vtl), інтервалі затвердіння (VΔtз), температурній області від 800 до 600 оС, перед дифузійним перетворенням аустеніту (V800 - 600) і параметрів структури металевої основи, перехідної зони і робочого шару в литому стані на характеристики структури біметалевих виливків після термічної обробки показано на рис 6 , 7.

| а | б |
| --- | --- |
|  | Рис. 6. Вплив швидкості охолодження у рідкому стані (а), інтервалі твердіння (б) та 800 – 600 оС (в) на розмір зерен перліту (Dпст),фериту (Dфст), вміст перліту та фериту в сталевої основі, ширину перехідної зони (Впз), розмір карбідів (Dкч) і зерен перліту (Dпч) в чавунному робочому шарі біметалевих виливків після термічної обробки. |
| в |  |

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| Рис. 7. Вплив вмісту вуглецю (а), марганцю (б) та хрому в сталі (в) та чавуні (г) на розмір зерен перліту (Dпст) та фериту (Dфст) та вміст перліту в сталевої основі, ширину перехідної зони (Впз), розмір зерен аустеніту (Dач), мартенситу (Dмч) та карбідів (Dкч) і їх вміст (Ач, Мч, Ккч) в чавунному робочому шарі біметалевих виливків після термічної обробки |  |

Результати моделювання показують, що в процесі термічної обробки посилюється в 2 - 3 рази вплив факторів, які призводять до диспергування структури біметалевих виливків в литому стані (рис. 6, 7). Необхідно відзначити, що якщо збільшення вмісту хрому в чавунному робочому шарі в литому стані монотонно змінює розміри і фазовий склад його мікроструктури, то після термічної обробки такий вплив екстремальний (рис. 7 г). При цьому максимальна дисперсність мартенситу досягається при вмісті хрому в межах від 16 до 17%.

3.3. Розробка алгоритму оптимізації технологічних параметрів виготовлення біметалевих виливків.

Оптимізація технологічних параметрів виготовлення біметалевих виливків з прогнозованими властивостями є зворотним завданням керування, яка може вирішуватися методом покоординатного спуску і інтерпретацією даних в процесі обчислень.

Розрахунок оптимальних технологічних параметрів виготовлення біметалевих виливків починається з визначення необхідного технічного ресурсу роботи виливки (з), вибору дробильно-розмельного устаткування, аналізу креслення деталі робочого органу, виду і твердості матеріалу (HV), що подрібнюється.

Наступним етапом є розрахунок роботи одноразового удару біметалевого виливка (A) по матеріалу, що подрібнюють, обраного дробильно-розмельного устаткування і введення значень HV і А в рівняння 2

|  = – 47636786 – 10,7  HV – 1399 DкчТО + 284478  DмчТО + + 709922  DачТО + 0,102А, R = 0,978, | (2) |
| --- | --- |

де DкчТО, DмчТО і DачТО розмір карбідів, голок мартенситу і зерен аустеніту в робочому шарі після термічної обробки, відповідно.

Після визначення постійних членів (з, HV, А) рівняння 2 перетворювали в рівняння наступного виду:

f(DкчТО, DмчТО, DачТО) = f(з, А, HV) = C0,                                  (3)

де С0 – постійна, що залежить від значень з, А і HV.

В роботі [13] показано, що ефективність впливу розмірів карбідів (DкчТО) на ресурс роботи біметалевого виливка в 1,7 рази вище, ніж пакетів мартенситу (DмчТО) і зерен аустеніту (DачТО) і становить відповідно 48, 26 і 26%. Приймаючи відповідний внесок структурних факторів у значення С0, рівняння (3) перетворювали в систему наступних рівнянь:

F1(DкчТО0) = 0,48C0,                                          (4)

F2(DмчТО0) = 0,26C0,                                          (5)

F3(DачТО0) = 0,26C0,                                            (6)

Згідно роботи [14] розміри карбідів (DкчТО), пакетів мартенситу (DмчТО) і зерен аустеніту (DачТО) в робочому шарі після термічної обробки є функціями вуглецевих еквівалентів чавуну (Сэч) і матриці чавуну (Сэмч), а DкчТО, також , функцією розмірів карбідів в робочому шарі в литому стані (Dкч). Підставляючи залежності DкчТО, DмчТО і DачТО в рівняння (4), (5) і (6), визначали початкові значення Сэч0, Сэмч0 і Dкч0 шляхом вирішення системи наступних рівнянь:

F1(f1(Сэч0, Сэмч0, Dкч0)) = 0,48C0,                      	   (7)

F2(f2(Сэч0, Сэмч0)) = 0,26C0,                                  (8)

F3(f3(Сэч0, Сэмч0)) = 0,26C0,                                   (9)

Виходячи з відомої залежності вуглецевого еквіваленту чавуну (Сэч) від його хімічного складу [15] і розмірів карбідів в робочому шарі в литому стані (Dкч) [14] визначали хімічний склад робочого шару, а після аналізу креслення виливка і умов експлуатації - масу робочого шару (mрс) і основи (mо), а також хімічний склад сталі і її вуглецевий еквівалент (Сэст0).

При виборі сталі і чавуну необхідно враховувати, що високоякісне дифузійне з'єднання робочого шару та основи, тобто формування дифузійного перехідного шару без пор, тріщин, усадкових та інших дефектів формується при заливці рідкого чавуну на затверділу основу. Ця умова реалізується у випадку, коли температура закінчення затвердіння сталевої основи (температура солидус (tсолосн)) більше температури заливання чавунного робочого шару (tзалрш), тобто, коли реалізується така нерівність

tсолосн > tзалрш,                                                               (10).

Значення tсолосн і оптимальну температуру заливання чавуну робочого шару (tзалрш) визначали за формулами наведеними в роботі [16].

Швидкість охолодження робочого шару в рідкому стані (Vtl0) і інтервалі затвердіння (V∆tз0) визначали шляхом аналізу закономірності охолодження біметалевих виливків, після заливки розплавів в ливарну форму і в процесі їх затвердіння, в умовах діючого або виробництва, що планується.

Після визначення вихідних даних за формою (2) розраховується технічний ресурс роботи виливки (р), який порівнюється із заданим ресурсом роботи (з). У випадку, коли відмінність становить менше заданого рівня помилки, оптимізація технологічних параметрів виготовлення біметалевих виливків припиняється. В іншому випадку визначається значення постійної С1 за формулою

f(DкчТО1, DмчТО1, DачТО1) = f(р, А, HV) = C1,                         (11)

де	DкчТО1, DмчТО1, DачТО1 – значення розмірів карбідів, пакетів мартенситу і зерен аустеніту, що отримані при реалізації прийнятих вихідних даних.

Після визначення С1 розраховується різниця С = C0  – C1. Залежно від знаку С значення DкчТО1, DмчТО1, DачТО1 збільшуються чи зменшуються і розрахунки повторюються до тих пір, поки відмінність заданого і розрахованого технічного ресурсу роботи біметалевих виливків становить не менше заданої помилки.

Блок-схема алгоритму оптимізації технологічних параметрів виготовлення біметалевих виливків з прогнозованими властивостями наведена на рис. 8.

Рис. 8. – Блок-схема алгоритму оптимізації технологічних параметрів виготовлення біметалевих виливків з прогнозованими властивостями

3.4. Перевірка розробленого алгоритму оптимізації технологічних параметрів виготовлення біметалевих виливків на практиці.

Перевірку алгоритму оптимізації технології отримання біметалевих виливків проводили на робочих органах молоткової дробарки СМД-147. Технічний ресурс серійних молотків зі сталі 110Г13Л при подрібненні перліту твердістю 665 HV становить 620 годин.

Технічні характеристики дробарки СМД-147 і умови експлуатації молотків наведено в табл. 4. Креслення молотка показано в додатку 2.

Таблиця 4 - Технічні характеристики дробарки СМД-147 і умови експлуатації молотків

| Марка дробарки | Діаметр ротора, мм | Швидкість обертання ротора, об/хв. | Кількість робочих органів на роторі, шт. | Маса одного робочого органу, кг | Максимальний розмір куска матеріалу, що подрібнюється, мм | Матеріал, що подрібнюється | Потужність приводу, N, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоткова СМД-147 | 800 | 1000 | 72 | 4,2 | 50 | Перліт | 55 |

Метою оптимізації технології виготовлення біметалевих молотків було збільшення їх технічного ресурсу до 2500 годин, тобто більш ніж в 4 рази.

Розрахунки показали, що робота одноразового удару молотка (А) становить 16464 Дж. Для вирішення поставленого завдання основні параметри структури та технології виготовлення біметалевих виливків повинні мати наступні значення: розмір карбідів після термічної обробки DкчТО0 = 30,5 мкм; розмір пакетів мартенситу після термічної обробки DмчТО0 = 15,2 мкм; розмір зерен аустеніту після термічної обробки DачТО0 = 61,1 мкм; вуглецевий еквівалент чавуну Сэч0 = 3,61%; вуглецевий еквівалент матриці чавуну після термічної обробки, Сэмч0 = 2,11%; швидкість охолодження робочого шару в рідкому стані Vtl0 = 1,56 оС/с; швидкість охолодження робочого шару в інтервалі затвердіння V∆tз0 = 0,22 оС/с; розмір карбідів в робочому шарі в литому стані металу Dкч0 = 59,07мкм; вуглецевий еквівалент стали Сэст0 = 0,75%.

Виходячи з оптимального співвідношення "якість - вартість" вибрали в якості металу-основи сталь 35ХГСЛ, а робочого шару - чавун 300Х12Г3М, вуглецеві еквіваленти яких відповідають вищенаведеним.

У результаті аналізу креслення молотка і умов його роботи прийняли масу робочого шару (mрс = 2 кг), а металу-основи (mо = 2,2 кг). Креслення біметалевого виливка молотка наведено в додатку 3. Біметалеві виливки молотка виготовляли послідовної заливкою розплавів сталі і чавуну в рідкескляні ливарні форми.

Хімічний склад сплавів біметалевої пари наведено в табл. 5.

Таблиця 5 – Хімічний склад сплавів біметалевої пари

| Марка сплаву | Вміст елементів, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | Cr | Mo | S | P |
| 35ХГСЛ | 0,35 | 0,7 | 1,15 | 0,75 | – | 0,021 | 0,030 |
| 300Х12Г3М | 2,85 | 0,55 | 3,65 | 13,5 | 0,65 | 0,027 | 0,045 |

Після визначення хімічного складу визначають оптимальні температури заливання сталі (tзст) і чавуну (tзалрш), а також технічний ресурс (р) біметалевих виливків. Розраховані параметри мали наступні значення: tзст = 1625 оС, tзалрш = 1425 оС,  = 2 495 год.

Після проведення фінішних операцій біметалеві виливки піддавали термічній обробці (гартування від температури 930 - 950 °С в примусовому повітряному потоці, відпуск при температурі 180 - 200 оС).

Результати випробувань біметалевих виливків "Молоток" на молоткової дробарці СМД-147 при подрібненні перліту показали, що загальний час їх напрацювання до повного зношування склав 2500 годин. За цей період було подрібнено 37212 тон перліту.

Випробування засвідчили збільшення технічного ресурсу біметалевих молотків в 4 рази в порівнянні з монометалевими, виготовленими зі сталі 110Г13Л (рис. 9)

Рис. 9 – Експериментальні та розраховані значення технічного ресурсу монометалевих і біметалевих виливків

Необхідно відзначити незначну помилку розрахунків, яка при прогнозуванні технічного ресурсу склала 0,21%.

ВИСНОВКИ

Встановлені закономірності дозволяють прогнозувати структуру біметалевих виливків, отриманих шляхом обробки твердого металу рідким, в литому і термообробленому стані та моделювати їх властивості та експлуатаційні характеристики.

На основі встановлених закономірностей розроблено алгоритм оптимізації технологічних параметрів виготовлення біметалевих виливків із заданим рівнем експлуатаційних властивостей.

На прикладі біметалевих молотків дробарки СМД-147 показано, що реалізація запропонованого алгоритму дозволяє в чотири рази збільшити технічний ресурс молотків в процесі дроблення перліту, при цьому помилка експлуатаційних і розрахованих значень складає 0,21%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fuchs D.,  Preisendanz H.,  Schuller P.  // Klepzig  Fachbar.-  1971, v.79.- N 12.- S.724-728.

2. Геллер Ю.А. Инструментальные стали.- М.: Металлургиздат, 1975.- 236с.

3. Ковалёв А.Г.,  Сажнев В.Н.,  Миронов А.А. Исследования и выбор износостойкого сплава  для  футеровок  шаровых  мельниц // Немет. включения и газы в литейн.  сплавах: Тез.докл. на 5 респ.  научн.-техн. конф.- Запорожье.- 1988, 6-8 сентября.- С.194-196.

4. Влияние состава и термообработки на износостойкость хромистого    белого чугуна / Nin Yuan Zhi, Sawamoto Akira //J.Jap. Foundry- men's Soc.- 1985, 57.- N 1.- P.35-40.

5. Львов П.Н. Износостойкость деталей строительных и дорожных машин.- М.: Машгиз, 1962.- 316 с.

6. Metal Handbook  Propertic  and Selection of metals // American Society for metals.- 1961, vol.1.- P.567.

7. Тихонович В.И. Карбидные фазы в сплавах Fe-Cr-Mo-C, влияние их на износостойкость // Литые износостойкие сплавы.-Киев: ИПЛ АН УССР.- 1975.- С.27-35.

8. Шебатинов М.П.,  Алобян Л.А., Сбитнев П.П. Износостойкий белый чугун для сменных деталей очистного оборудования  //  Литейное производство.- 1985.- N 2.- С.7-8.

9. Рожкова Е.В., Ватковская И.Е., Иванова. М.Ю. Оптимизация режимов термической  обработки  хромистых  чугунов (18 % хрома) // Повышение служебных свойств высоколегированных литых сталей  и чугунов: Материалы семинара.- М.: 1987.- С.119-124.

10. Комаров Д.С., Урбанович Н.И. Исследование механических свойств высокохромистых чугунов.-  Минск:  Металлургия,  1987.- N 21.-  С.81-83.

11.Износостойкие отливки фирмы Bradley and Foster // Foundry.-  1988, 162.- N 3376.- P.744.

12. Термокинетические параметры формирования структуры биметаллических отливок / Е.Г. Афтандилянц, О. А. Пеликан, В.П.  Лихошва, Л.М. Клименко// Процессы литья. – 2011, № 6.- С. 40-49.

13. Закономерности формирования абразивной износостойкости биметаллических отливок/ Е. Г. Афтандилянц, О. А. Пеликан, В. П. Лихошва, В. В. Ширяев, Д. В. Глушков, Л. М. Клименко//Металл и литье Украины, №7, 2012.-с. 34-37.

14. Формирование структуры биметаллических отливок/Афтандилянц Е., Пеликан О., Клименко Л.//Метал и литье Украины. 2014, № 8.- с. 29 – 35.

15. Гиршович Н.Г. Кристаллизация и свойства чугуна в отливках. М.–Л.: Машиностроение, 1966. – 562 с.

16. Біметалевий робочий орган дробарки/. Ю. М. Романенко, Є. Г. Афтанділянц, І. О. Шинський, О. А. Пелікан //Патент на корисну модель № 39793. Бюл. № 5 від 10.03.2009 р.

ДОДАТКИ

Додаток 1

| Молоткова дробарка |  |
| --- | --- |
| Біметалеві виливки дробильно – розмельного обладнання вагою від 1,5 до 150 кг |  |

Додаток 2

Креслення молотка дробарки СМД-147.

Додаток 3

Креслення виливка біметалевого молотка